
2026年三门峡市市场监督管理局陕州分局新型墙体材料产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	烧结多孔砖和多孔砌块
	40块
	20块
	20块

	2
	烧结空心砖和空心砌块
	40块
	20块
	20块

	3
	蒸压加气混凝土砌块
	100mm×100mm×100mm

60块 
	100mm×100mm×100mm

30块
	100mm×100mm×100mm

30块

	4
	蒸压灰砂实心砖和实心砌块
	实心砖100块
	实心砖50块
	实心砖50块

	
	
	实心砌块64块
	实心砌块32块
	实心砌块32块


2 检验依据

表2 烧结多孔砖和多孔砌块检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸偏差
	GB/T 2542-2012

	2
	强度等级
	GB/T 13544-2011

	3
	石灰爆裂
	GB/T 2542-2012

	4
	5h沸煮吸水率
	GB/T 2542-2012

	5
	饱和系数
	GB/T 2542-2012

	6
	放射性核素限量
	GB 6566-2010


表3 烧结空心砖和空心砌块检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸偏差
	GB/T 2542-2012

	2
	5h沸煮吸水率
	GB/T 2542-2012

	3
	强度等级
	GB/T 2542-2012

	4
	石灰爆裂
	GB/T 2542-2012

	5
	放射性核素限量
	GB 6566-2010


表4 蒸压加气混凝土砌块检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗压强度
	GB/T 11969-2020

	2
	干密度
	GB/T 11969-2020

	3
	放射性核素限量
	GB 6566-2010


表5 蒸压灰砂实心砖和实心砌块检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尺寸允许偏差
	GB/T 4111-2013

	2
	抗压强度
	GB/T 4111-2013
GB/T 2542-2012

	3
	吸水率
	GB/T 4111-2013

	4
	放射性核素限量
	GB 6566-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13544-2011 烧结多孔砖和多孔砌块

GB/T 13545-2014 烧结空心砖和空心砌块

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11945-2019 蒸压灰砂实心砖和实心砌块

GB 6566-2010建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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